[image: image1.jpg]



[image: image9.png]



ESQUEMA BARNIZ

IMPREGANANTE PARA MADERAS
· Características: Es un barniz elaborado en base a resinas alquídicas modificadas, con aditivos hidrófugos y biocidas. Debido a su alto poder de penetración en la madera, la protege a la vez que resalta su aspecto y evita tanto la formación de microorganismos como el ataque de insectos Filtra además la radiación ultravioleta dejando una superficie sedosa.
· Descripción: Las características de las resinas utilizadas en su elaboración le confieren a la superficie protegida una alta resistencia a los microorganismos e insectos, así como a la intemperie (luz UV, lluvia y humedad). Todo esto hace que este barniz sea el indicado para proteger y decorar objetos de madera que van a permanecer tanto en el interior como en el exterior.
· Forma de Uso: Es indispensable que la superficie a barnizar este perfectamente seca y estacionada, libre de polvo y suciedad. Cuando la superficie es nueva se deberá dar por lo menos 3 manos de Barniz Impregnante Protector. Para el caso de repintado de maderas ya impregnadas, dar una o dos manos de mantenimiento, dependiendo del estado de la superficie a pintar. Este producto no necesita dilución, ya que se presenta en viscosidad de aplicación. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. El rendimiento es de aproximadamente 6/7 m2 por litro, dependiendo del tipo de madera.
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall
[image: image8.png]



PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Transparente – Wengue- Roble- Cedro 
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Brillante
· Peso Especifico:……………………………...………...0,92/0,96 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….13/14 segundos Copa Ford Nº4.
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… Luego de 2 Horas.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 12 Horas.
· Curado: ………………………………………………….24 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….45-50 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 35/36 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 6/7 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 manos cruzadas
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



