[image: image1.jpg]



[image: image7.png]



ESQUEMA

COMPONENTE MAX B
· Características:  Resina a Base de Isocianato alifático con relativa viscosidad para catalizar barnices y Esmalte Poliuretanos de secado al aire o en horno
· Descripción: Se utiliza en combinación de barnices y esmalte poliuretano para su aplicación. Se mezcla adecuadamente en el momento del uso con el Componente (parte A) en la proporción adecuada. Los isocianatos son muy sensibles a la humedad, por lo que se debe de tener especial cuidado en mantenerlo en lugares secos y bien cerrados. El aspecto del producto es de un color transparente y fluido. En contacto con la humedad se vuelve blanquecino y más viscoso, perdiendo así su eficacia.
· Forma de Uso: Relación de mezcla según requerimiento del componente de la parte A. Una vez Realizada la mezcla tiene una vida útil de 2 a 4hs máximo, una vez pasado este tiempo la combinación de los productos empieza a reaccionar. Se recomienda preparar lo necesario para el pintado que se va a realizar. Se deben respetar la relación indicada, ya que una menor reticulacion  puede provocar que el producto tenga una menor dureza  y una mayor reticulacion puede provocar defectos de adherencia. 
 Se caracteriza por:
· Elevada Dureza.

· No Cuartea.

· Impermeabilizante al Agua.

· No Amarillea.
· Presentación: En envases de1 Litro y 4 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


11-3155-8795
[image: image5.png]


distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.
Frall Pinturas
[image: image6.png]


@pinturasfrall

PROPIEDADES TECNICAS
· Tipo de Vehículo:…………………..……………………... Resina Isocianato Alifático.
· Pigmentación : ………………………………….………... Transparente.
· Peso específico :.........…………………………....……... 0,95 gr/cm3.
· Viscosidad:………………………………………....……... 20 a 24 segundos Copa Ford N.º 4 a 25ºC.
· Viscosidad de Mezcla de aplicación : ………….....…. 20/22 segundos Copa Ford Nº4..
· Tiempo una vez realizada la mezcla: ……………….....2 a 4 horas .
· Contenido de Solido en Peso:……..................…….....37 %.
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall
[image: image2.png]



