[image: image1.jpg]



[image: image8.png]



ESQUEMA 
DILUYENTE POLIURETANO
· Características: Diluyente formulado para ajustar, específicamente, la viscosidad en los Esmalte poliuretano, Fondos poliuretanicos y Barnices poliuretanicos .
· Descripción: Es el componente volátil de las pinturas al poliuretano, facilita la aplicación en capas, obteniéndose una correcta penetración en el soporte, desapareciendo en la mayoría de los casos por evaporación y posterior secado .
· Forma de Uso: Utilizar Diluyente Poliuretano en productos seleccionados, hasta llegar a la viscosidad deseada.
· Presentación: En envases de 1 litro ,4 litros y 20 litros, pudiéndose, bajo pedido, entregarse en tambores de 200 litros.
· Consideraciones de Seguridad : Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores. • Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón. • Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. •  No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. • Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua, emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall




PROPIEDADES  TECNICAS:

· Peso Especifico:……………………………...………...0,87 gr/cm3 A 20 °C 
· CURVA DE DESTILACION SEGÚN NORMA IRAM 6640

                     Primera gota:
                     85ºC



5%



91ºC


10%



95ºC


20%



100ºC


30%



102ºC


40%



106ºC


50%



110ºC


60%



115ºC


70%



120ºC


80%



125ºC


90%



136ºC


95%



146ºC


Punto seco:
                     156ºC
· La tolerancia sobre los valores de destilación será de 5ºC en cada lectura
· CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

Aspecto: Líquido móvil etéteo.

Densidad: 0,870+/- 0,01

Color: < 10 APHA

Olor: Característico, no residual.

Acidez Libre: < 0,02%

Poder disolvente: Superior a 80.

Velocidad de Secado: Lento.
· COMPOSICION

· Hidrocarburos Aromáticos 
59%

· Compuestos oxigenados      39.2 %

· Aditivos nivelantes              1.8%
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



