[image: image1.jpg]



[image: image7.png]



ESQUEMA ESMALTE POLIURETANO
DIRECTO METAL  4:1
· Características: Este esmalte está formulado en base a resinas poliésteres hidroxiladas que reticulan con isocianatos alifáticos y con pigmentos de alta resistencia a la intemperie. Este esmalte endurece mediante una reacción química de sus componentes. La película que se obtiene presenta como características gran dureza superficial, excelente brillo inicial, excelente conservación del brillo y excelente resistencia química al agua, a los productos químicos y a los solventes.
· Descripción: Todas sus características lo hacen sumamente apto para cuando se quiere lograr una pintura de excelente resistencia a la intemperie. Su uso es indicado en el pintado de estructuras metalicas .
· Forma de Uso: En superficies ferrosas, desengrasar y fosfatizar. En superficies no ferrosas, desengrasar y fosfatizar y para mayor seguridad se puede realizar un lijado superficial. En ambos casos la superficie debe estar libre de óxido y perfectamente desengrasada. Aplicar directamente el Esmalte Directo Metal , sin la necesitada de un Fondo o  Antioxido. El Esmalte Directo Metal se presenta en dos componentes: la base o Parte A y  Parte B. Una vez homogeneizada la Parte A se procederá a agregar la Parte B bajo agitación en la relación indicada. Es conveniente de ajustar la viscosidad a 18/20 segundos en Copa Ford Nº4, con Diluyente poliuetanico, en caso de ser necesario. La aplicación se realizará preferentemente a soplete, en dos manos cruzadas. A partir del momento de la mezcla el producto se irá espesando lentamente, lo que se corregirá por medio de diluyente. De todos modos, la mezcla en condiciones normales de temperatura permanece útil por 2 horas, por lo que se recomienda preparar solo lo necesario. Con temperaturas inferiores a 10ºC NO es conveniente su utilización, debido a que se vería muy retardado el curado. En tal caso recomendamos calefaccionar el ambiente.
· Presentación: En envases de 4 litros y 20 litros la Parte A, y en envases de 1 litros y 4 litros la Parte B.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                           Frall Pinturas 
                                                                                Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.
                                                                     Caseros. Buenos Aires.frall
[image: image6.png]


distribuidora.frall@gmail.com 
frallpinturas@gmail.com                                                                                     @pinturasfrall

PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentacion:………..........…………………………... Colores Varios
· Peso Especifico:………......…………………………...0,95/1,10 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….18-20 segundos Copa Ford Nº4.
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 10-15 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 24 horas 
· Rendimiento Teorico: ….................………………… 5/6 m² por litro
· Curado: ………………………………………………….24 horas – total 7 días.
· Espesor de película seca recomendado:………….30-35 micrones.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 manos cruzadas
· Relación de mezcla: ………………………………….4 partes en volumen de parte A, 1 parte en                                                                 
                                                                                                                       volumen de parte B.
· Dilución recomendada: ..……………………………. 10 % Con Diluyente Poliuretano
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795                                                                                                           Frall Pinturas 
                                                                                Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.
                                                                     Caseros. Buenos Aires.frall
distribuidora.frall@gmail.com 
frallpinturas@gmail.com                                                                                     @pinturasfrall
[image: image2.png]



