[image: image1.jpg]



[image: image7.png]



ESQUEMA ESMALTE

POLIURETANICO ALTO BRILLO 2:1
· Características: Es un esmalte formulado en base a resinas poliéster hidroxiladas reticulables con isocianatos alifáticos polifuncionales y pigmentos de buena resistencia a la intemperie. Este esmalte endurece mediante una reacción química de sus componentes. La película que se obtiene presenta como características gran dureza superficial, excelente brillo inicial, excelente conservación del brillo y excelente resistencia química al agua, a los productos químicos y a los solventes.
· Descripción: Todas sus características lo hacen sumamente apto para cuando se quiere lograr una pintura de excelente resistencia a la intemperie. Su uso es indicado en el pintado de carrocerías de ómnibus, automotores, lanchas, sembradoras, cosechadoras, implementos agrícolas, tolvas, acoplados, etc.
· Forma de Uso: En superficies ferrosas, desengrasar y fosfatizar. En superficies no ferrosas, desengrasar y fosfatizar y para mayor seguridad se puede realizar un lijado superficial. En ambos casos la superficie debe estar libre de óxido y perfectamente desengrasada. Aplicar en primer lugar una mano de Fondo Catalizado Anticorrosivo, luego de un oreo de 15 minutos, aplicar una mano cruzada de Fondo Poliuretano  Altos Sólidos. Dejar orear de 4 a 6 horas y proceder al masillado. Lijar la totalidad de la superficie , trapear con solventes y limpiar con aire . Repintar con Fondo Poliuretano Altos Sólidos, verificando que no queden imperfecciones en la superficies. Una vez terminado el proceso, proceder a la aplicación de Esmalte Poliuretánico Alto Brillo. En superficies de plástico (abs, nylon 6, bakelita, prfv) la superficie deberá estar limpia y seca, utilizando para tal fin un trapeado con solvente. Aplicar directamente el Esmalte Poliuretánico Alto Brillo. En caso de plásticos como el polipropileno, se deberá aplicar una mano de Primer para Polipropileno, dejar orear 15 minutos a temperatura ambiente, y luego aplicar el Esmalte Poliuretánico Alto Brillo. El Esmalte Poliuretánico Alto Brillo se presenta en dos componentes: la base o Parte A y  Parte B. Una vez homogeneizada la Parte A se procederá a agregar la Parte B bajo agitación en la relación indicada. Es conveniente dejar reposar 10 minutos la mezcla antes de ajustar la viscosidad a 16 segundos en Copa Ford Nº4, con Diluyente poliuretanico, en caso de ser necesario. La aplicación se realizará preferentemente a soplete, en dos manos cruzadas con un oreo intermedio de 30 minutos. A partir del momento de la mezcla el producto se irá espesando lentamente, lo que se corregirá por medio de diluyente. De todos modos, la mezcla en condiciones normales de temperatura permanece útil por 2 horas, por lo que se recomienda preparar solo lo necesario. Con temperaturas inferiores a 10ºC NO es conveniente su utilización, debido a que se vería muy retardado el curado. En tal caso recomendamos calefaccionar el ambiente.
· Presentación: En envases de 4 litros y 20 litros la Parte A, y en envases de 1 litros, 4 litros y 20 litros la Parte B.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                           Frall Pinturas 
                                                                                Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.
                                                                     Caseros. Buenos Aires.frall
[image: image6.png]


distribuidora.frall@gmail.com 
frallpinturas@gmail.com                                                                                     @pinturasfrall

PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentacion:………..........…………………………... Colores Varios
· Peso Especifico:………......…………………………...0,95/1,10 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….16 segundos Copa Ford Nº4.
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 40 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 1 horas, hasta 36 hs 
· Rendimiento Teorico: ….................………………… 5/6 m² por litro
· Curado: ………………………………………………….24 horas – total 7 días.
· Espesor de película seca recomendado:………….30-40 micrones.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 manos cruzadas
· Relación de mezcla: ………………………………….2 partes en volumen de parte A, 1 parte en                                                                 
                                                                                                                       volumen de parte B.
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795                                                                                                           Frall Pinturas 
                                                                                Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.
                                                                     Caseros. Buenos Aires.frall
distribuidora.frall@gmail.com 
frallpinturas@gmail.com                                                                                     @pinturasfrall[image: image2.png]



