[image: image1.jpg]



[image: image7.png]



ESQUEMA

ESMALTE SINTETICO
· Características: Es un esmalte elaborado en base a resinas alquídicas de secado al aire y pigmentos de excelente estabilidad a la luz. Por su alta adaptación a los diferentes métodos de pintado (soplete, rodillo o pincel) los Esmalte Sintéticos están especialmente indicados para el pintado de superficies metálicas. Éstas deben estar protegidas previamente con la aplicación de Antióxido , ya sea que se encuentren en interiores o a la intemperie, logrando una perfecta nivelación y brillo.

· Descripción: Dadas las características de las resinas utilizadas en su fabricación, este esmalte tiene como propiedad sobresaliente un excelente brillo, gran dureza superficial y muy buena resistencia a la intemperie. Todo ello lo hacen sumamente apto para el pintado con fines de protección y decorativos.
· Forma de Uso: Sobre superficies flojas o cuarteadas se deberá eliminar totalmente la pintura, ya sea con líquido removedor o rasqueteando, o proceder a lijar la superficie y desengrasar perfectamente. Sobre superficies de chapa de hierro, desengrasar con solvente, aplicar Fosfodesoxidante, secar, aplicar Antióxido  y a las 24 horas aplicar el Esmalte Sintético. En el caso de metales no ferrosos, aplicar una mano de Fondo Anticorrosivo y luego el Esmalte Sintético. Sobre madera será necesario que esté perfectamente seca y estacionada para poder ser pintada. Se dará una mano con Fondo Sintético blanco y luego de 24 horas de secado se lijará la superficie con lija fina. Luego se aplicará el Esmalte Sintético. Previo a su utilización se deberá mezclar perfectamente hasta lograr su uniformidad. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete, utilizando el diluyente apropiado para llevarlo a la viscosidad de aplicación. Para soplete recomendamos Diluyente Sintetico y para pincel Aguarras o Thinner. Se deberá aplicar en capas delgadas para evitar chorreaduras o arrugados y la segunda mano se aplicará luego de 10 horas de haberse aplicado la primera. Su rendimiento oscila entre los 6/7m2 por litro y por mano según la superficie.

· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295                                                                                                Frall Pinturas
[image: image4.png]


        11-3155-8795                                         Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. 
                                                          Caseros. Buenos Aires.                                 [image: image5.png]


[image: image6.png]


@pinturasfrall
            distribuidora.frall@gmail.com 
 frallpinturas@gmail.com

PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Colores Varios
· Tipo de Terminación.………………………...………...Brillante , Satinado y Mate
· Peso Especifico:……………………………...………...0,95/1,15 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….90/95 segundos Copa Ford Nº4.
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 2 Horas.
· Repintado: ………………………………………………Luego de 2 horas a más
· Curado: ………………………………………………….24 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….30-35 micrones.
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 6/7 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 manos cruzadas
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente                                                              
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



