[image: image1.jpg]



[image: image8.png]



ESQUEMA ESMALTE

SINTETICO DUO 2 EN 1
· Características: Es un esmalte elaborado en base a resinas alquídicas de secado al aire, pigmentos de excelente estabilidad a la luz y aditivos anticorrosivos. Dadas las características de su formulación posee un excelente poder anticorrosivo (como mínimo 200 horas en Niebla Salina para un espesor de 70 micrones) y resistencia química, constituyendo una pintura que protege el metal.
· Descripción: Debido a las resinas utilizadas para su fabricación posee una alta resistencia a la intemperie así como también a la luz UV, lo que lo hace adecuado para el pintado en forma directa (sobre el metal) de materiales que deban estar expuestos al exterior.
· Forma de Uso: Sobre superficies flojas o cuarteadas se deberá eliminar totalmente la pintura, ya sea con liquido removedor, rasqueteando o lijando la superficie y desengrasando perfectamente. Sobre superficies de chapa de hierro desengrasar con solvente, aplicar Fosfodesoxidante, secar y aplicar el Esmalte Sintético Duo. En el caso de metales no ferrosos, aplicar una mano de Fondo Anticorrosivo y luego el Esmalte Sintético.. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete, utilizando el diluyente apropiado para llevarlo a la viscosidad de aplicación. Para soplete recomendamos Diluyente Sintetico y para pincel diluyente A2. Se deberá aplicar en capas delgadas para evitar chorreaduras o arrugados y la segunda mano se aplicará luego de 10 horas de haberse aplicado la primera. Su rendimiento oscila entre los 6/7m2 por litro y por mano, según la superficie.
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall

PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Color a Elección
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Brillante –Satinado- Mate
· Dilución: ………....................………………...……….. Diluyente Sintético
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 2 Horas.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 2 Horas o mas.
· Curado Final: …………………………………………. 24 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….65-70 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 51/58 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 6/7 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 Manos Cruzadas
· Método de Aplicación: ..………………….....………. Soplete – Rodillo- Pincel
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



