[image: image1.jpg]



[image: image8.png]



ESQUEMA

ANTIOXIDO ESPECIAL
· Características: Es un fondo elaborado en base a resinas alquídicas modificadas de secado al aire y pigmentos anticorrosivos, libres de cromatos. Es un producto de 1 componente. Fondo especialmente indicado para ser utilizado en líneas de producción en serie o cualquier proceso de pintado donde sea indispensable una gran adherencia y una excelente protección anticorrosiva, tanto como fondo o como terminación. Se utiliza para el pintado de muebles de cocina, juegos de jardín, aberturas, muebles en general, aparatos electrodomésticos, muebles de oficina, estanterías metálicas, maquinaria agrícola, etc.
· Descripción: Dadas las características de las resinas utilizadas en su fabricación, este fondo se caracteriza por su rápido secado, muy buena adherencia y excelente poder anticorrosivo.
· Forma de Uso: Preparación de la superficie: sobre superficies metálicas ferrosas se deberá desengrasar con solvente o desengrasante adecuado, eliminar todo resto de óxido y fosfatizar. Una vez que haya secado aplicar el Antióxido Especial. Pasadas 24 horas de aplicado el Antióxido, puede aplicarse el Esmalte de terminación. A medida que se permita curar más tiempo al Antióxido el brillo del Esmalte final aumentará. Para el caso de aplicar Esmaltes de Secado Rápido o Sintetico se deberá dejar secar el Antióxido por lo menos 72 horas antes de pintar. Sobre superficies ya pintadas se deberá eliminar las partes flojas por medio de espátula, cepillo de acero, arenado ó granallado y lijarse en su totalidad. Luego aplicar el esquema aconsejado.
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall

PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Gris – Negro- Rojo Teja
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Mate
· Tipo de Uso.…………...............……………...……..... Fondo Anticorrosivo
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….20 segundos Copa Ford Nº4.
· Dilución: ………....................………………...……….. Diluyente 
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 15 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 24 Horas
· Curado Final: …………………………………………. 96 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….45-50 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 64 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 4/5 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 a 3 Dependiendo caudal
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



