[image: image1.jpg]



[image: image8.png]



ESQUEMA

FONDO 1K PARA MADERAS
· Características: Es un fondo elaborado en base a nitrocelulosa, resinas alquídicas y pigmentos de excelente poder de relleno y lijabilidad. Debido a su rápido secado y gran poder de relleno, el Fondo 1K para maderas, está especialmente indicada para el pintado de maderas, ya sea que se encuentren en interiores como a la intemperie, logrando una excelente película protectora, disminuyendo en gran medida las imperfecciones que tenga la superficie a pintar.
· Descripción: Dadas las particularidades de las resinas y cargas utilizadas en su fabricación, este primer se caracteriza por su rápido secado, facilidad de lijado y tersura, presentando como principal ventaja su alto contenido de sólidos. Este Fondo es usado en maderas que tienen la necesidad de disimular defectos en su superficie. Su rápido secado y ductilidad le permiten ser aplicado tanto a soplete como a pincel o rodillo y es especialmente indicado para el pintado en serie de muebles y elementos de madera.
· Forma de Uso: Sobre superficies flojas o cuarteadas se deberá eliminar totalmente la pintura, ya sea con liquido removedor o rasqueteando, o proceder a lijar la superficie. Sobre superficies nuevas se dará una mano de Fondo 1k para Maderas, con el fin de uniformar la absorción y textura de la superficie. Una vez seco el fondo se lijará toda la superficie con lija fina y de ser necesario, se aplicará la pintura deseada en capas finas, uniformes y sucesivas. La superficie a pintar deberá estar perfectamente estacionada, limpia y desengrasada, libre de grasas, ceras y partículas de polvo. De ser necesario diluir el Fondo 1k para maderas con Thinner Sello de oro , se aconseja un 10 % de Dilución , quedando a criterio del pintor .
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall

PROPIEDADES TECNICAS
· Pigmentación:....…………………………...…...……... Gris - Beige - Blanco - Negro 
· Tipo de Uso:  .……………….………………...……….. Piezas de Madera
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Mate
· Peso Especifico:……………………………...………...1,30/1,33 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: …………20/22 segundos Copa Ford Nº4.
· Dilución: ………....................………………...………. Thinner Sello de Oro
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 10 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 30 Minutos
· Curado: ………………………………………………… 24 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….50-60 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 65/68 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 5/6 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: ……………………………. 2 a 3 manos cruzadas
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
· Vida Útil en Envase original sin abrir: ……………. 2 años
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



