[image: image1.jpg]



[image: image8.png]



ESQUEMA

IMPRESIO UNIVERSAL
· Características: Es un fondo elaborado en base a nitrocelulosa, resinas alquídicas y pigmentos de excelente poder de relleno y lijabilidad. Debido a su rápido secado y excelente adherencia sobre sustratos ferrosos, la Impresión Universal está especialmente indicada para el pintado de superficies metálicas, ya sea que se encuentren en interiores como a la intemperie, logrando una excelente película protectiva.
· Descripción: Dadas las particularidades de las resinas y cargas utilizadas en su fabricación, esta impresión se caracteriza por su rápido secado, facilidad de lijado y tersura. Todo esto la hace especialmente indicada para ser utilizada en líneas de producción de colectivos, ya sea en su fabricación como en su reparación.
· Forma de Uso: Sobre superficies flojas o cuarteadas se deberá eliminar totalmente la pintura, ya sea con liquido removedor o rasqueteando, o proceder a lijar la superficie y desengrasar perfectamente. Sobre superficies de chapa de hierro, desengrasar con solvente, aplicar Fosfodesoxidante, secar, aplicar Antióxido Sintético y a las 72 horas masillar las zonas que así lo requieran. Posterior al lijado se dará una mano de Impresión Universal con el fin de uniformar la absorción y textura de la superficie. Una vez seca la impresión se lijará toda la superficie con lija fina y por último se aplicará el Esmalte Nitrosintético o Base Bicapas ,en capas finas, uniformes y sucesivas. En caso de que el objeto a pintar sea un metal no ferroso, se reemplazará el Antióxido Sintético por Fondo Anticorrosivo Catalizado Beige. Para disminuir los tiempos de espera antes de aplicar la masilla, se deberá cambiar el Antióxido Sintético por un Fondo Poliuretánico Para Carrocerias, que puede ser repintado luego de 2 horas de pintado. Previo a su aplicación se deberá mezclar perfectamente hasta lograr su uniformidad. Se aplicará solamente a soplete y a una viscosidad de 20 a 22 " en copa Ford Nº 4 a 25 º C, a la que se llegará agregando Thinner. Para lograr superficies lisas y brillantes se procederá luego con un proceso de pulido. Su rendimiento oscila entre los 5/6m2 por litro y por mano según la superficie
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall
PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Gris - Beige
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Mate
· Peso Especifico:……………………………...………...1,10/1,14 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….20/22 segundos Copa Ford Nº4.
· Dilución: ………....................………………...……….. Thinner
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 10 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 30 Minutos
· Curado: ………………………………………………….24 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….30-35 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 45/48 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 5/6 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 manos cruzadas
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



