[image: image1.jpg]



[image: image8.png]



ESQUEMA SELLADOR TRANSPARENTE

PARA MADERAS
· Características: Es un producto elaborado en base a resinas nitrosinteticas y resinas alquidicas. Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, es utilizado para sellar maderas nuevas manteniendo las características naturales logrando uniformar la absorción y la textura. Utilizado en capas gruesas actúa como tapa poros.

· Descripción: Selladore nitrocelulosicos para aplicar sobre madera, son soluciones homogéneas de nitrocelulosa, resinas alquídicas, disolventes y otros aditivos que hacen posible el sellamiento del poro y permiten que sea lijada fácilmente.
· Forma de Uso: La superficie a sellar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de particulas de polvo. Previa a su utilización se deberá mezclar perfectamente hasta lograr su uniformidad. Se puede aplicar con soplete o pincel. Diluir a la viscosidad deseada utilizando Thinner Sello de Oro. No antes de las dos horas de aplicado se lijará con lija fina y luego se aplicará la pintura deseada. Su rendimiento oscila entre los 5/6m2 por litro según la superficie.
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall

PROPIEDADES TECNICAS
· Pigmentación:....…………………………...…...……... Transparente 
· Tipo de Uso:  .……………….………………...……….. Piezas de Madera
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Mate
· Viscosidad de aplicación recomendada: …………10/15 segundos Copa Ford Nº4.
· Dilución: ………....................………………...………. Thinner Sello de Oro
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 10 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 30 Minutos
· Curado Final: ……………..…………………………… 24 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….30-35 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 29/31 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 10/15 m² por litro, por mano .
· N.º de manos sugeridas: ……………………………. 2 a 4 manos cruzadas
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
· Vida Útil en Envase original sin abrir: ……………. 2 años
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



